А.А.Барзов, А.Л.Галиновский  ●  Полифункциональные возможности ультраструйной технологии обработки материалов и жидкостей

УДК 621.9.048.7
А.А. Барзов, А.Л. Галиновский

Полифункциональные возможности ультраструйной технологии обработки материалов и жидкостей 
В статье рассматриваются вопросы инверсии технологических понятий: режущий инструмент - обрабатываемый материал. Анализ функциональных возможностей ультраструйных гидротехнологий показал, что в них присутствует своеобразный технологический дуализм, проявляющийся в двояком использовании высокоэнергетической жидкостной струи: в качестве режущего (формообразующего) инструмента и/или специфического обрабатываемого материала. Инверсия понятий, ультраструйные технологии, обработка материалов и жидкостей, энергетические превращения 
ВВЕДЕНИЕ

Одним из эффективных способов обработки деталей из современных конструкционных материалов является интенсивно развивающаяся технология гидрорезания сверхзвуковой абразивно-жидкостной струей. Однако, как показали предварительные исследования, физико-энергетическая основа данной технологии предопределяет существенно более широкую сферу ее практических приложений в ведущих отраслях промышленности и коммерческой деятельности.

Инновационно-значимую перспективу имеет ультраструйная технология, как практически не изученный метод целенаправленного изменения потребительских свойств самой жидкости, подвергнутой комбинированному высокоэнергетическому воздействию в процессе ультраструйной обработки (УСО).

Под ультраструйной технологией будем понимать совокупность методов и средств создания и реализации таких параметров высокоэнергетической компактной струи жидкости, которые при ее взаимодействии с окружающей средой, например при ударно-динамическом торможении о твердотельную мишень, способны привести к фиксируемым целенаправленным изменениям в обрабатываемом материале и/или в самой жидкости.

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Используя технологическую инверсию понятий: режущий инструмент-обрабатываемый материал в МГТУ им. Н.Э. Баумана было показано, что сверхскоростную струю жидкости можно рассматривать не только как режущий инструмент при гидрорезании материалов, но и как специфический обрабатываемый материал - гидротехнологическую среду, подвергаемую ультраструйной активации [1]. Кроме того, было установлено, что ультраструя жидкости является универсальным контрольно-диагнотическим инструментом, позволяющим получить оперативную информацию о параметрах состояния поверхностного слоя деталей (Заявка на выдачу патента № 2009197370, приоритет от 03.03.2009).
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Физико-техническую основу УСО составляет сжатие обрабатываемой жидкости до сверхвысоких давлений (до 150-500 МПа), продавливание ее через специально спрофилированное сопло малого диаметра (0,1-0,2мм), удар и дальнейшее торможение сформированной сверхзвуковой (~800 м/с) компактной ультраструи жидкости о преграду (мишень) из эрозионносостойкого материала - своеобразный инструмент. Это приводит к изменению свойств различных гидротехнологических сред (ГТС), т.е. к их активации. В качестве обрабатываемой ГТС, могут быть использованы любые жидкофазные среды: вода, растворы, эмульсии, пищевые жидкости и т.д. При этом технологическое обеспечение УСО во многом аналогично технической базе гидрорезания листовых материалов. 

Если факторы воздействия на твердотельную мишень (заготовку) высокоскоростной или абразивно-жидкостной струи достаточно изучены, то исследования свойств самой жидкости при действии факторов УСО носят весьма фрагментарный характер. Это объясняется новизной постановки задачи по изучению свойств жидкостей после комплексного энергетически экстремального ультраструйного воздействия на них. Тем не менее, результаты проведенных исследований и их анализ показывают, что при УСО жидкостей на них оказывают влияние следующие физико-энергетические факторы, способные привести к изменению исходных свойств - активации [1]:

1. Квазистатическое всестороннее сжатие в диапазоне рабочих давлений от 100 до 500 МПа, а в перспективе до 700-10000 МПа, способное инициировать сложную цепочку межмолекулярных и молекулярных взаимодействий, включая макроизменения свойств самой жидкости. Отличительная черта этого энергетически квазистационарного этапа УСО состоит в том, что при указанных давлениях жидкость вполне ощутимо проявляет аномальное для нее свойство сжимаемости, что необходимо учитывать при расчете скорости и температуры ультраструи, формируемой в специально спрофилированном сопле.

2. Истечение обрабатываемой ГТС через профилированное сопло малого диаметра. В результате этого имеет место резкое нестационарное ускорение жидкости, ее взаимодействие со стенками сопла. Данный процесс характеризуется весьма интенсивным сдвиговыми деформациями в жидкости, генерированием в пограничном слое акустического и электромагнитного излучения, разогревом жидкости в следствии процессов внешнего и внутреннего трения. 

3. Свободное, нестесненное движение жидкости на выходе из сопла. Этот этап ультраструйного технологического воздействия характеризуется: определенным понижением температуры струи из-за расширения сжатой жидкости, небольшими тормозными перегрузками из-за трения гидроструи о воздух (газ) незначительным газонасыщением жидкостей из-за малого промежутка времени свободного движения струи (~1 мс) и ее частичным диспергированием.
4. Удар и торможение высокоскоростной ультраструи о мишень. При этом происходят сверхинтенсивные механо-физические ударные явления неравновесно-динамического типа. В частности, возникают сверхмощные колебательные и волновые процессы акустической и электромагнитной природы в широком диапазоне частот. Имеют место вторичные эффекты спрееобразования. При этом реализуется переход исходной кинетической энергии ультраструи в другие виды энергии, в первую очередь тепловую, химическую и поверхностную, что также приводит к увеличению эффекта активации обработанной жидкости. 

5. Свободное движение распыленной струи жидкости характеризуется изменением температуры из-за процессов остывания микрокапель, трения капель о воздух (газ) и частичного испарения жидкости. При этом происходит ее интенсивное газонасыщения в спрееобразном состоянии.

Необходимо также отметить, что помимо вышерассмотренных факторов на степень активации обрабатываемой ГТС, оказывает влияние характер перепада давлений в сопле, дисперсность распыленной жидкости, темп (динамика) цикла: разгон-торможение струи, уровень газонасыщения жидкости, наличие в ней микрочастиц сопла и в особенности материала мишени, а также явление экзоэлектронной эмиссии в зоне ультраструйного взаимодействия.
Схематично полифункциональные возможности УСТ, как средства обработки материалов и жидкостей показаны на рис.1. 

3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для прогнозирования результативности изучаемой операционной гидротехнологии, в частности для активации ГТС путем их УСО, был предложен комплексный физико-технологический критерий оценки ее подобия одному из известных методов обработки. 


[image: image36.bmp]
Рис. 1.  Физическая картина ультраструйной обработки материалов и жидкостей
В общем случае критерием, описывающим условия протекания большинства формообразующих операционных технологий механической и физико-технической обработки материалов является, соотношение вида

[image: image2.wmf]им

им

ом

ом

M

U

U

K

r

r

=

&

&

,                        (1)

где 
[image: image3.wmf]M

K

 - масс-энергетический критерий или параметр, характеризующий отношение масс и в скрытом (латентном) виде энергий основных элементов технологической системы: инструмент-деталь, участвующих в процессе структуро- и формообразования при выполнении различных технологических операций, например, точения, шлифования и др.; 
[image: image4.wmf]ом

U

&

 и 
[image: image5.wmf]им

U

&

 - соответственно удельные 
[image: image6.wmf])

/

(

t

d

dU

 объемы обрабатываемого (ом) и инструментального (им) материалов, расходуемые и/или образующиеся при обработке (м3/с); 
[image: image7.wmf]ом

r

 и 
[image: image8.wmf]им

r

 - соответственно плотности обрабатываемого и инструментального материала (кг/м3). Важно отметить, что при УСО энергетически латентная составляющая в (1) присутствует в виде удельного импульса струи 
[image: image9.wmf])

(

ж

c

V

r

. Действительно, применительно к УСО материалов 
[image: image10.wmf]M

K

 имеет вид

[image: image11.wmf]ж

c

c

м

п

м

УСО

R

V

h

S

K

r

r

=

                 (2)

где 
[image: image12.wmf]c

V

 и 
[image: image13.wmf]п

S

 - соответственно скорость струи и скорость подачи заготовки (м/с); 
[image: image14.wmf]c

R

h

,

 - соответственно толщина разрезаемой заготовки и радиус струи (мм); 
[image: image15.wmf]м

r

 и 
[image: image16.wmf]ж

r

 - соответственно плотность обрабатываемого материала и рабочей жидкости без учета абразива (кг/м3).

Соотношение типа (2) может быть легко получено и для других известных способов физико-технической обработки материалов, например электроэрозионной, ультразвуковой и др. Их анализ с логарифмической точностью позволяет утверждать, что операции механической обработки характеризуются максимальным значением 
[image: image17.wmf]M

K

, а УСО материалов (резание) – минимальным (см. рис. 1). С этой точки зрения УСО материалов резанием является весьма несовершенным способом формообразования деталей, по сравнению с другими методами обработки.

Таким образом, своеобразный масс-энергетический КПД ультраструйного резания весьма низок. Однако критериальное соотношение типа (1) позволяет методически полно охарактеризовать тот или иной вид УСО материалов и жидкостей. Если 
[image: image18.wmf]УСО

K

<<1, то мы имеем дело с классическим вариантом гидрорезания и/или струйной очисткой. В случае 
[image: image19.wmf]УСО

K

>>1, т.е. обрабатываемый материал практически не разрушается, то этот предельный случай УСО жидкостей, реализуемый при их ультраструйной активации.

Промежуточное значение 
[image: image20.wmf]УСО

K

 соответствует достаточно интенсивному процессу разрушения материала мишени, т.е. образованию суспензии. Эта суспензия состоит из жидкофазной матрицы (ультраструйно обработанной ГТС) и ультрамелкодисперсных частиц твердой фазы – продуктов гидроэрозии мишени. Данное обстоятельство иллюстрирует еще одно перспективное применение УСО в качестве специфической гидротехнологии получения микро- и наносуспензий из различных материалов.

Подчеркнем еще раз методологическое отличие УСО жидкостей от традиционной УСО материалов резанием, согласно предлагаемому критериальному подходу. В (1) в числителе должен находиться параметр, масс-энергетически характеризующий количество обработанной жидкости, а в знаменателе – величина удельной гидроэрозии материала мишени (инструмента). Тогда, в результате технологической инверсии понятий обрабатываемый материал-инструмент (рис. 1) для УСО жидкостей 
[image: image21.wmf]M

K

 будет иметь вид

[image: image22.wmf]м

м

ж

c

c

ж

УСО

V

V

R

K

r

r

p

=

&

2

,                 (3)

где 
[image: image23.wmf]м

V

&

 - удельное значение интенсивности процесса гидроэрозии материала мишени при УСО жидкостей (мм3/с); 
[image: image24.wmf]м

r

 - плотность материала мишени.

В этом смысле, согласно сравнению зависимостей (2) и (3), исследуемая УСО жидкостей подобна традиционной механической обработке, в частности лезвийному резанию. Проведенную критериальную оценку можно расширить и детализировать, например путем рассмотрения 
[image: image25.wmf]MО

K

 для труднообрабатываемых резанием материалов и аналогичных им гидроэрозионностойких материалов мишени (инструмента) – керамик, алмазоподобных композиций и т.д.

Энергетически латентная составляющая в (3) присутствует в виде удельного импульса струи 
[image: image26.wmf])

(

ж

c

V

r

. Она может быть легко конкретизирована путем анализа чисто энергетических критериев, связывающих различные виды энергий: кинетическую энергию, энергию вновь образованных поверхностей, общую работу (энергию) формообразования и т.д. Однако с методической точки зрения анализ таких критериев даст аналогичные результаты. Поэтому для более детального анализа энергетического подобия необходимо учитывать физическое содержание процессов структуро- и формообразования, в частности механизмы трансформации энергии путем генерации колебательных и волновых процессов, в первую очередь, волн упругой деформации, т.е. акустического излучения и/или акустической эмиссии. Справедливость данного положения была также полностью подтверждена результатами исследования физико-технологического подобия операций методом экспертного оценивания,  в частности с использованием метода взвешенной суммы [2].

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ особенностей информационно-диагностического обеспечения исследований на примере типовых способов формообразования показал достаточно близкое соответствие между динамическими характеристиками ультраструйного и ультразвукового воздействия на обрабатываемый материал. Это позволит использовать имеющуюся методическую базу исследований для анализа и  информационно-диагностического обеспечения УСО, в том числе и методом акустической эмиссии [3].

Кроме того, учитывая, что при УСО жидкостей ударно-динамическим способом происходят параллельно-последовательные и различные по интенсивности превращения энергии, представляется необходимым осуществить полномасштабный анализ энергетики доминирующих физических процессов данных операционных гидротехнологий, провести интегральные и дифференциальные оценки слагаемых энергетического баланса в зоне ультраструйного взаимодействия. С общих позиций фазово-энергетические превращения в жидкостях рассматривались в работе [4], а феноменологические особенности энергетических превращений при ультраструйной активации жидкостей проанализированы в [5]. 
ВЫВОДЫ

В заключении отметим, что перспективная область применения УСТ, помимо обработки и очистки материалов, связана с развитием гидротехнологий активации, модификации и реновации различных жидкостей, а также с созданием аппарата ультраструйной диагностики и контроля качества изделий на всех этапах их жизненного цикла изделий. В этом заключаются полифункциональные возможности операционных ультраструйных гидротехнологий, определяющие их инновационный потенциал. В качестве иллюстрации полифункциональных возможностей УСТ на рис.2. представлена структурная схема, отражающая существующие и перспективные направления развития данной гидротехнологии.

[image: image27]
Рис. 2. Основные области реализации УСТ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ультраструйная технология активации жидкостей / А.А. Барзов, А.Л. Галиновский, В.С. Пузаков, К.Е. Сидельников. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 93 с.

2. Хвастунов Р.М., Ягелло О.И., Корнеева В.М., Поликарпов М.П. Экспертные оценки в квалиметрии машиностроения. М.: АНО «Технонефтегаз», 2002, 142 с.

3. Барзов А.А. Эмиссионная технологическая диагностика. М.: Машиностроение, 2005.- 384 с.

4. Акуличев В.А., Алексеев В.Н., Буланов В.А. Периодические фазовые превращения в жидкостях.- М.: Наука, 1986.-280 с.

5. Барзов А.А., Пузаков В.С., Сальников С.К., Сысоев Н.Н.  Физико-технологические возможности ультраструйной обработки материалов и жидкостей. Физическая гидродинамика. Препринт №6.- 2004. Физический факультет. МГУ им. М.В. Ломоносова, 25 с.

ОБ АВТОРАХ

	[image: image28.jpg]



	Барзов Александр Александрович, профессор. Д-р техн. наук по (специальности 05.02.08 «Технология машиностроения») (защита состоялась в диссертационном  совете МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1991 г.). Иссл. в обл. ультраструйных гидротехнологий обработки и диагностики материалов.



	[image: image29.jpg]



	Галиновский Андрей Леонидович. Канд. техн. наук по (специальности 05.03.01 «Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки материалов») (защита состоялась в диссертационном  совете МГТУ им. Н.Э. Баумана,2001 г.). Иссл. в обл. жидкостного и  абразивно-жидкостного резания.




α





S





S





3





h





Материал





Газонасыщение





Газонасыщенная жидкость





Газ





Струя





Струя





Суспензия





Мишень





Суспензирование 





Обработанная жидкость





Мишень





Струя





Стерилизация 





Утилизация





Суспензия 


(жидкость +


микро и нано частицы мишени)





Частицы материала





Обработанная жидкость





Сопло





Струя





Мишень





Абразив





Ультраструя жидкости;


Абразивно-жидкостная ультраструя





Прямое (активное) формо- и структуро- образующее технологическое воздействие на мишень (заготовку)





Отработанные частицы абразива 





Обратное (реактивное) действие зоны структуро- и формообразования на обработанную жидкость





2





1





Волны упругой деформации 





Электромагнитное излучение





Микрочастицы мишени





Зона сверхинтенсивных физико-энергетических превращений





Волны упругой деформации (поверхностные, объемные)





Обработанная жидкость





Обрабатываемая поверхность





Область предразрушения (микротрещины)





Загрязнение





Упрочнение





Каверна





Упрочненная поверхность





Гравировка





Струя





S





Загрязнение





Струя





S





Датчик





Волны акустической эмиссии





Струя





Диагностика





Упрочнение





Очистка





Обработка





Струя





Струя





Листовых материалов





Объемное (точение, фрезерование)





Резание





Модификация и обработка материалов





Обработка жидкостей





Резание материалов





Модификация жидкостей





Ультраструя жидкости





� EMBED Equation.3  ���<<1





� EMBED Equation.3  ���>>1


















































[image: image1][image: image30.wmf]м

УСО

K

[image: image31.wmf]ж

УСО

K

[image: image32.bmp][image: image33.bmp][image: image34.bmp][image: image35.bmp]_1303994006.unknown

_1303994348.unknown

_1303994630.unknown

_1305720750.unknown

_1305720761.unknown

_1303995090.unknown

_1304189854.unknown

_1304191235.unknown

_1303994774.unknown

_1303994364.unknown

_1303994522.unknown

_1303994043.unknown

_1303994100.unknown

_1303994119.unknown

_1303994018.unknown

_1303993675.unknown

_1303993869.unknown

_1303993697.unknown

_1303993743.unknown

_1303993594.unknown

_1303993613.unknown

_1303993569.unknown

_1303993536.unknown

