МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЦЕНТР ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

                                                                                 Препринт №

М.И. Абашин, А.А. Барзов, А.Л. Галиновский,

О.И. Казакова, А.А. Ковалев,
В.И. Колпаков, С.Г. Муляр, С.А. Новожилов, Н.Н. Сысоев

Численное моделирование гидрофизических процессов

в зоне ударно-динамического взаимодействия ультраструи

жидкости с твердотельной мишенью

Москва 2011
УДК 621.9.048.7 +Математическое моделирование (номер) 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГИДРОДИНАМИКА

Центр гидрофизических исследований

Препринт физического факультета МГУ

2011 г., №…………,………..с.

Препринт является промежуточным обобщением части фундаментально-прикладных и поисковых работ, проводимых в Центре гидрофизических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с кафедрой СМ-12 «Технологии ракетно-космического машиностроения» МГТУ имени Н.Э. Баумана по проблеме анализа и развития инновационного потенциала ультраструйных гидротехнологий, в частности, путем численного моделирования и анализа гидрофизических закономерностей ударно-динамических процессов взаимодействия сверхскоростной струи воды с поверхностью твердотельной мишени.

Ответственный редактор Н.Н. Сысоев.

Физический факультет МГУ

Подписано к печати                2011 г.

Объем      п.л.     Тираж 50 экз.     Заказ №______

Отпечатано в Отделе оперативной печати физического факультета МГУ

©Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2011 г.

Численное моделирование гидрофизических процессов

в зоне ударно-динамического взаимодействия ультраструи

жидкости с твердотельной мишенью

М.И. Абашин, А.А. Барзов, А.Л. Галиновский,

О.И. Казакова, А.А. Ковалев,

В.И. Колпаков, С.А. Новожилов, Н.Н. Сысоев

Содержание

4Введение


61 Исходные данные для компьютерно-математического моделирования


112. Специфика ударно-волнового взаимодействия


173 Анализ влияния волновых возмущений на процесс гидроэрозии


244 Исследование акустического излучения и явления кавитации


315 Направления дальнейших исследований


33Заключение


34Список литературных источников


36Принятые сокращения




	«Капли камень точат не силой удара,

	но частотой падения»

	Григорий Богослов (329-389 гг.)


Введение

Энергетически экстремальные процессы взаимодействия сверхскоростной компактной ультраструи или струи абразивно-жидкостной суспензии с поверхностью твердотельной заготовки (мишени) являются физической основой всех операционных ультраструйных технологий. В последнее время, помимо традиционного использования ультраструи в качестве технологического инструмента  для гидрорезания различных материалов или очистки поверхностей изделий от трудноудаляемых загрязнений, получили свое развитие инновационные гидротехнологии ультраструйной активации жидкостей и получения ультрамелкодисперсных суспензий [1, 2], а также, технология ультраструйной экспресс-диагностики параметров качества поверхностного слоя деталей  или конструкций [3]. Таким образом, под ультраструйными технологиями (УСТ) в дальнейшем будем понимать совокупность методов и средств создания и реализации таких параметров высокоэнергетической компактной струи жидкости, которые при ее взаимодействии с окружающей средой, например при ударно-динамическом торможении о твердотельную мишень-заготовку, способны привести к фиксируемым целенаправленным изменениям в обрабатываемом материале и/или в самой жидкости.

Анализ показал, что современный этап промышленного становления и освоения ультраструйных гидротехнологий характеризуется определенным методологическим противоречием между динамично повышающимся техническим уровнем обеспечения данных технологий и отставанием в понимании латентных физических закономерностей процесса ультраструйной гидроэрозии поверхностного слоя твердого тела под действием ультраструи жидкости (воды). Данное явление представляет собой в той или иной степени физико-технологическую основу всех операционных ультраструйных гидротехнологий, в  первую очередь, производственного назначения. Поэтому отсутствие развитого аппарата математического моделирования и анализа сложной совокупности процессов гидроконтактного взаимодействия ультраструи жидкости с твердым телом  не позволяет сделать необходимые научно-практические обобщения имеющихся, как правило, весьма фрагментарных экспериментальных данных.
Как следствие, такое положение сдерживает целенаправленный поиск новых эффективных инженерно-технических и технологических решений в сфере развития ультраструйных гидротехнологий.

В связи с этим, в данной работе предпринята попытка использования современного программно-математического аппарата численного моделирования (Ansys и его приложение AutoDyn v.6.1) для анализа физических особенностей и результатов взаимодействия высокоэнергетической, с плотностью мощности ~1 МВт/мм2, струи жидкости, с поверхностью твердого тела: мишенью или обрабатываемой заготовкой. Анализировались наиболее характерные варианты этого взаимодействия, в частности, связанные с проникновением ультраструи жидкости в глубину обрабатываемого материала, что имеет место при гидрорезании, а также ультраструйное удаление части его поверхностного слоя, т.е. осуществлялось моделирование технологической операции гидроочистки. Рассмотрены другие характерные примеры и намечены перспективы развития исследований, направленных на детализацию физических закономерностей процессов ультраструйного гидроконтактного взаимодействия и расширение сферы технологических приложений математического аппарата численного моделирования.
1 Исходные данные для компьютерно-математического моделирования 
Энергетически экстремальные процессы взаимодействия сверхскоростной компактной ультраструи с поверхностью твердотельной заготовки (мишени) являются физико-технологической основой всех операционных ультраструйных технологий, в том числе суспензирования жидкофазных сред и ультраструйной диагностики материалов и изделий. 

Анализ показал, что современный этап освоения ультраструйных гидротехнологий характеризуется определенным методологическим противоречием между динамично повышающимся техническим уровнем обеспечения данных технологий и отставанием в понимании латентных физических закономерностей процесса ультраструйной гидроэрозии поверхностного слоя твердого тела под действием ультраструи жидкости (воды). Поэтому отсутствие развитого аппарата математического моделирования и анализа сложной совокупности процессов гидроконтактного взаимодействия ультраструи жидкости с твердым телом  не позволяет сделать необходимые научно-практические обобщения имеющихся, как правило, весьма фрагментарных экспериментальных данных.

В связи с этим, и была предпринята попытка использования современного программно-математического аппарата численного моделирования (Ansys, AutoDyn v.6.1) для анализа физических особенностей и результатов взаимодействия высокоэнергетической, с плотностью мощности ~1 МВт/мм2, струи жидкости, с поверхностью твердого тела – преградой (мишенью). 

Исследование физико-технических особенностей УСТ проводилось с использованием аппарата механики сплошной среды в двумерной осесимметричной постановке. Для постановки задачи необходимо составить замкнутую систему уравнений, которая описывает движение и состояние сплошной среды с учетом ее физико-механических свойств, внешних силовых факторов и позволяет найти все функции, определяющие движение и состояние среды (скорость, давление и др.), в зависимости от координат и времени. Идеализированная расчетная схема рассматриваемого процесса (представлена в начальный момент времени) показана на рис. 1, где 1 - струя жидкости (воды), движущаяся со скорость V0=800 м/с, 2 - обрабатываемый материал (мишень), Г1-Г4 – прямые, ограничивающие рассматриваемую область.

[image: image1.png]ﬁ

A

L

N




Рисунок 1 - Расчетная схема взаимодействия ультраструи жидкости (воды) с преградой (мишенью)

Моделирование производилось в относительной системе координат, с точкой начала координат в месте соприкосновения ультраструи и мишени. Ось Ox направлена вдоль вектора скорости ударника, а ось Oy - перпендикулярно Ox и направлена вверх.

При этом для описания поведения взаимодействующих материалов принималась идеальная упругопластическая модель среды.   

Учитывая, что программный комплекс имеет возможность проводить расчеты как для отдельно подвижных (лагранжевых), так и неподвижных (эйлеровых) моделей описания движения деформируемой сплошной среды, была составлена система уравнений, описывающая двумерное осесимметричное течение в переменных Эйлера, которая имеет классический вид [4, 5]:

1) Закон сохранения массы:


[image: image2.wmf](

)

(

)

0

=

r

+

¶

r

¶

+

¶

r

¶

+

¶

r

¶

r

v

z

v

r

v

t

r

z

r


2) Закон сохранения импульса:


[image: image3.wmf]r

D

D

z

D

r

t

d

v

d

zz

rr

rz

rr

r

+

+

¶

¶

+

¶

s

¶

=

r

2

 

 

 

 

 

 

; 
[image: image4.wmf]r

D

r

D

z

t

d

v

d

rz

rz

zz

z

+

¶

¶

+

¶

s

¶

=

r

 

 

 

 

 

 


3) Закон сохранения энергии:


[image: image5.wmf]rz

rz

zz

zz

rr

rr

dt

de

e

s

e

s

e

s

e

s

r

qq

qq

&

&

&

&

2

+

+

+

=


4) Уравнение состояния взаимодействующих сред:


[image: image6.wmf](

)

e

p

p

,

r

=

;

5) Кинематические соотношения:


[image: image7.wmf]r

v

r

rr

¶

¶

=

e

&

,    
[image: image8.wmf]r

v

r

=

e

qq

&

,    
[image: image9.wmf]z

v

z

zz

¶

¶

=

e

&

,  
[image: image10.wmf]r

v

z

v

z

r

rz

¶

¶

+

¶

¶

=

e

&

,    
[image: image11.wmf]0

=

e

=

e

q

q

z

r

&

&

;  

6) Физические соотношения в виде закона Гука:


[image: image12.wmf]11

2()2()

33

ijij

ijijij

V

SGgGg

V

r

ee

r

=-=+

&

&

&

&&

;

7) Составляющие тензора пластических деформаций:

Для данной задачи:
[image: image13.wmf]p

ijij

S

el

=

&

;

8) Компоненты тензора напряжений:


[image: image14.wmf]ij

ij

ij

S

p

g

+

-

=

s

;

9) Уравнения пластического течения Прандтля-Рейсса:


[image: image15.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

r

r

+

e

=

l

+

ij

ij

ij

ij

g

dt

d

G

S

G

dt

dS

3

1

2

2

&

;

10) Условие Мизеса:


[image: image16.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

r

×

r

+

e

=

t

d

d

G

t

D

D

D

rr

rr

 

 

3

1

 

2

 

 

&

;  
[image: image17.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

r

×

r

+

e

=

t

d

d

G

t

D

D

D

zz

zz

 

 

3

1

 

2

 

 

&

;  
[image: image18.wmf](

)

rz

rz

G

t

D

D

D

e

=

&

 

 

 

;


[image: image19.wmf](

)

.

3

2

2

2

2

2

2

Y

D

D

D

D

D

f

zz

rr

zz

rz

rr

£

×

+

+

+

×

=


11) Уравнение эквивалентного напряжения, выраженного через главные напряжения, по энергетической теории:


[image: image20.wmf](

)

(

)

(

)

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

s

-

s

+

s

-

s

+

s

-

s

=

s

i

;

Здесь ( – плотность; p – давление; e – удельная внутренняя энергия; t – текущее время; r, z – радиальная и осевая координаты; (r, (z – компоненты вектора скорости; gij – метрические коэффициенты основного базиса выбранной системы координат, причем i, j = r, θ, z; (rr, (zz, ((( – нормальные напряжения в радиальном, осевом и тангенциальном направлениях; (rz – касательные напряжения; Dij – компоненты девиатора напряжений; 
[image: image21.wmf]ij

e

&

 – компоненты тензора скоростей деформаций; D(…)/Dt – производная Яуманна; G – модуль сдвига; Y – динамический предел текучести среды; ( – коэффициент пропорциональности в ассоциированном законе пластического течения; gij – символы Кронекера (gij =1 при i=j; gij =0 при i(j); Sij – компоненты девиатора напряжения;   V – удельный объем.

Для моделирования условий разрушения металлических мишеней (преград) было выбрано для рассмотрения два критерия – прочностной (откольной прочности) и деформационный. Данный выбор был продиктован отсутствием, на первых этапах исследования, вполне определенных представлений о поведении материала под действием ультраструи жидкости. Согласно первому из них, отрывные разрушения в материале происходят при выполнении прочностного критерия вида [image: image22.wmf]*

s

³

s

P

i

 QUOTE 
 , где σi – интенсивность напряжений, [image: image24.wmf]*

s

P

 – откольная прочность материала. Согласно второму критерию, разрушение материала происходит при достижении интенсивностью деформаций ɛi своих критических значений ɛ*, т.е. ɛi ≥ ɛ* QUOTE 
 . 
Для данного деформационного критерия 

[image: image26.wmf]ij

ij

e

e

e

3

/

2

=

 
или 
 – интенсивность пластических деформаций; 
, 
 – соответственно, пластические составляющие компонент тензора деформаций и тензора скоростей деформаций; ɛ* – предельная (критическая) пластическая деформация. Так, например, для использованной указанной марки стали В95 в первом приближении можно принять ≈0,77, где ( - относительное сужение образца [6]. 
Уравнения состояния для сплава марки Д-16 (выбранного в качестве экспериментального ввиду широкой области использования в машиностроении) брались в форме линейной баротропной зависимости давления от плотности 
[image: image35.wmf](

)

1

0

-

=

r

r

K

p

 QUOTE 
 , где (0 – начальная плотность; К – модуль объемного сжатия (для сплава Д16 – 63,2 ГПа, для сплава В95 – 71,1 ГПа). Толщина преграды (мишени) составила h=3,0 мм. Другие физико-механические характеристики материалов мишени представлены в табл. 1. Уравнение состояния ультраструи воды принималось в виде полиномиальной зависимости давления от плотности:

	
[image: image37.wmf](

)

e

B

B

A

A

A

p

0

1

0

3

3

2

2

1

r

×

m

+

+

m

+

m

+

m

=


	при ( ( 0;

	
[image: image38.wmf]e

B

T

T

p

0

0

2

2

1

r

×

+

m

+

m

=

,
	при ( < 0 QUOTE 
 ,


где 
[image: image40.wmf]1

0

-

r

r

=

m

 QUOTE 
 ; ρ, ρ0=1 г/см3 – текущая и начальная плотности соответственно. Коэффициенты уравнения состояния воды принимали следующие числовые значения: А1 = 2,2 ГПа, А2 = 9,54 ГПа, А3 =14,57 ГПа, В0 = 0,28, В1 = 0,28, Т1 = 2,2 ГПа, Т2 = 0. При проведении моделирования (для всех рассмотренных моделей) были выбраны следующие параметры ультраструи: диаметр dc= 0,8 мм, скорость Vc= 800 м/с;

В качестве граничных условий использовались следующие. 

В области контактного взаимодействия струи с преградой накладывались ограничения на скорость индивидуальных точек в направлении оси Oz в соответствии с условиями непроницаемости материала:


[image: image42.wmf](

)

(

)

преграда

струя

z

z

v

v

=

,

а также на напряженное состояние, реализующегося в этих точках в соответствии с третьим законом Ньютона:


[image: image43.wmf](

)

(

)

i

ij

ni

n

p

преграда

струя

s

=

,

где ni  – вектор единичной нормали к поверхности преграды.

При формулировке граничных условий на оси симметрии (ось Oz) необходимо учитывать, что при r =0 частицы среды движутся только в осевом направлении (vz = 0), а осевые ускорения этих частиц должны быть ограничены. Из уравнений движения следует, что это может быть реализовано только при отсутствии касательных напряжений на оси симметрии ((rz = 0).

При решении исходной системы уравнений на неподвижной сетке область интегрирования ограничена: снизу осью симметрии ((1 на рис. 1); слева, сверху, справа — открытыми поверхностями ((2, (3, (4), через которые среда может вытекать или втекать в рассматриваемую область. 

Начальные условия конкретной задачи задавались распределением параметров (, p, vr и vz в поле течения. Компоненты напряжений принимаются равными нулю. Для получения более полной информации о процессе взаимодействия преграда маркировалась реперными точками, в которых дополнительно вычислялись параметры текущего состояния среды. 

Таблица 1 - Физико-механические характеристики материалов преграды

	Материал мишени
	Обозначение
	В95
	Д16

	Плотность, г/см3
	(0
	2,78
	2.78

	Модуль сдвига, ГПа
	G
	27,3
	27.5

	Предел текучести, ГПа
	Y
	0,45-0,5
	0.3

	Откольная прочность, ГПа
	(P*
	1,2
	0.8

	Критическая интенсивность деформации
	ε*
	0,77
	0.43


2. Специфика ударно-волнового взаимодействия 
Учитывая сформулированные граничные и начальные условия, расчетную схему взаимодействия ультраструи жидкости (воды) с преградой (мишенью), а также принимая во внимание упомянутые выше критерии разрушения материала, рассмотрим результаты моделирования на примере сплавов Д16 и ВТ95. 

Механизм разрушения пластичного материала (алюминиевого сплава Д16) при воздействии на него высокоскоростной струи жидкости, c учетом разрушения материала в соответствии с заданным прочностным критерием откольной прочности, реализуется согласно рис. 2 и состоит из следующих основных этапов: 
· при начальном контакте ультраструи с преградой (~5-7 мкс) образуется характерный валик пластического оттеснения материала, струя проникает в преграду (см. рис. 3);

·  приводится в действие механизм расклинивания (~10-16 мкс);

·  по периметру пятна контакта струи с преградой образуется кольцевая область пластического деформирования (см. рис. 2, области пластических деформаций показаны *), разрушение металла происходит по сдвиговому механизму;

· на окончательном этапе экстремальное напряженно-деформированное состояние, вызванное эффектом расклинивания и среза (сдвига), приводит к «выбиванию пробки» материала (~20 мкс).

В качестве  сравнения на рис. 4  рассмотрены основные этапы взаимодействия высокоскоростной струи воды с алюминиевым сплавом Д16 (предел текучести 0,3 ГПа, критические деформации 0,43), но c учетом разрушения данного материала в соответствии с заданным деформационным критерием разрушения. Отличительной особенностью данных этапов разрушения материала является образование трещин, появление и развитие которых наблюдается, начиная со 108 мкс взаимодействия (см. рис. 3, области трещинообразования показаны **). Появления трещин отмечается как со стороны воздействия ультраструи, так и с противоположной от ее действия стороны по оси симметрии. Данные трещины, являясь концентраторами напряжений, продолжают расти и развиваться (108-162 мкс) по периферийным зонам контакта ультраструи и материала. В итоге данного процесса за счет сочетания расклинивающего действия струи и процессов трещинообразования происходит разрез («раскрытие») материала.

	[image: image114.png]


[image: image115.png]


[image: image44.png]



	[image: image45.png]



	[image: image46.png]



	[image: image47.png]



	[image: image48.png]




	0 мкс
	2 мкс
	4 мкс
	6 мкс
	8 мкс

	[image: image49.png]



	[image: image50.png]



	[image: image51.png]



	[image: image52.png]



	[image: image53.png]=]





	10 мкс
	14 мкс
	16 мкс
	18 мкс
	20 мкс


1 – ультраструя, 2 – материал преграды (мишени)

Рисунок 2 – Этапы (повременно) проникновения высокоскоростной ультраструи воды в алюминиевую преграду (сплав Д16)  c учетом разрушения ее материала по прочностному критерию откольной прочности (~0.8 ГПа) (области пластических деформаций показаны *)
Проведя сравнение между полученными результатами моделирования на примере сплава Д16 следует отметить, что расчеты, выполненные с учетом деформационного критерия соответствуют реально протекающим процессам разрушения данного материала, выявленным в результате проведения экспериментальных исследований, а также близки к реальному времени протекания процесса резания, которое приблизительно в 10 раз медленнее для данного расчетного случая в сравнении с первым вариантом расчетов по прочностному критерию откольной прочности.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 3 – Начальный этап (~5-7 мкс) взаимодействия ультраструи воды с преградой из сплава Д16

	[image: image55.png]



	[image: image56.png]



	[image: image57.png]



	[image: image58.png]



	[image: image59.png]




	0 мкс
	18 мкс
	36 мкс
	54 мкс
	90 мкс

	[image: image60.png]



	[image: image61.png]



	[image: image62.png]



	[image: image63.png]



	[image: image64.png]




	108 мкс
	126 мкс
	144 мкс
	162 мкс
	180 мкс


Рисунок 4 - Этапы проникания высокоскоростной ультраструи воды в алюминиевую (Д16) преграду c учетом разрушения ее материала по деформационному критерию (области трещинообразования показаны **)
В качестве дополнения к уже рассмотренному процессу разрушения материала в соответствии с заданным деформационным критерием рассмотрим аналогичный расчетный случай для сплава В95 (см. рис. 5), который схож с механизмом разрушения Д16 и имеет те же основные этапы.

	[image: image65.png]



	[image: image66.png]



	[image: image67.png]



	[image: image68.png]



	[image: image69.png]




	0 мкс
	34 мкс
	68 мкс
	136 мкс
	170 мкс

	[image: image70.png]



	[image: image71.png]



	[image: image72.png]



	[image: image73.png]



	[image: image74.png]




	204 мкс
	238 мкс
	272 мкс
	306 мкс
	340 мкс


Рисунок 5 – Этапы взаимодействия высокоскоростной ультраструи воды с алюминиевой (сплав В95) преградой c учетом разрушения ее материала по деформационному критерию (области трещинообразования показаны **)
Однако, учитывая полученные результаты, следует заметить, что наиболее универсальным подходом к проведению моделирования является подход учитывающий оба критерия разрушения материала. Комбинация критерия откольной прочности с критерием предельных пластических деформаций позволит учесть первый из них на этапе взаимодействии ультраструи с ударными волнами, возникающими в зоне взаимодействия с материалом, а второй при движении ультраструи в глубине материала преграды (мишени).
Учитывая это, можно дать несколько практических замечаний, которые не смотря на свою достаточную очевидность могут быть использованы в решении некоторых перспективных задач, в частности диагностики материалов ультраструйным методом:

· механизм гидроразрушения при действии на мишень ультраструи жидкости зависит от физико-механических характеристик материала;

· по величине валика пластического оттеснения металла из зоны контакта «струя – преграда» можно судить о пластических харакетристиках материала.

3 Анализ влияния волновых возмущений на процесс гидроэрозии
Весьма интенсивная управляемая гидроэрозия поверхностного слоя твердого тела, возникающая при воздействии на него высокоэнергетического потока жидкости, является базой всех УСТ. Физическая природа гидроэрозии, помимо достаточно изученных механизмов типа расклинивающего действия ультраструи на поверхностные микродефекты материала мишени [22], обусловлена ярко выраженной неравновесностью энергетических превращений в зоне взаимодействия ультраструи и преграды. Технологически значимым фактором этой энергетической неравновесности при УСО является широкополосное акустическое возмущение зоны гидроконтактного взаимодействия ультраструи с мишенью.

Действительно, мощное волновое возмущение зоны ультраструйного контакта, в первую очередь поверхностного слоя твердотельной мишени, является физически естественным механизмом трансформации громадной удельной кинетической энергии струи в другие виды энергий [23 - 25]. Мощное волновое возмущение зоны ультраструйного контакта, возникновение изгибных волн, поверхностных акустических волн – волн Рэлея (см. рис. 6), волн упругой деформации других типов, например упругих волн Лэмба (см. рис. 7) и т.д. вносят свой достаточно заметный вклад в процесс гидроэрозии материала мишени. Учитывая этот факт, используя, как и ранее, аппарат механики сплошной среды, замкнутую систему уравнений, описывающую движение и состояние сплошной среды с учетом ее физико-механических свойств, внешних силовых факторов, а также расчетную схему, представленную на рис. 1 было проведено моделирование взаимодействия ультраструи с преградой (материал – Сталь 20) с целью выявления закономерностей зарождения и развития совокупности волновых процессов в зоне гидрорезания. 
Результаты численного моделирования предложены в виде основных этапов, демонстрирующих последовательное развитие волновых процессов в материале и на его поверхности преграды (см. рис. 6, 7). Для удобства представления и анализа полученных результатов на моделях отсутствуют опоры, на которых были установлены преграды (мишени).

	[image: image75.png]AUTODYN-2D v12.1 fiom ANSYS ﬂ\\ﬁ\ﬂSYS
N

PRESSURE (GPa)

350002

3150202

280002

2450002 ¥

X 2100202

1760002

1.400e-02

1080602

7.000e.03

3500003

0.000e+00

Cycle 22 =
Time 20326001 s

Units mm, mg, ps

Axial symmetry




	[image: image76.png]AUTODYN-2D v12.1 fiom ANSYS /f_\‘ﬁ“nSYS
N

PRESSURE (GP3)

3500202

3150002

280002

2450e02 ¥

X 2100002

1760002

1400602

1.050e-02

7.000e.03

350003

0.000e+00

Cycle 76 =
Time 8.021E-001 s

Units mm, mg, ps

Axial symmetry





	1
	2

	[image: image77.png]AUTODYN-2D v12.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

3500202

3150002

280002

2450002 ¥

X 2100202

1760002

1.400e-02

1080602

7.000e.03

3500003

0.000e+00

Cycle 148 . oo

Time 1.600E-+000 ps
Units mm, mg, ps
Axial symmetry





	[image: image78.png]\I

PRESSURE (GP3)

3500202

3150002

280002

2450e02 ¥

X 2100202

1760002

1400602

1060602

7.000e.03

3500003

0.000e+00

Cycle 166 -
Time 1.800E-+000 ps

Units mm, mg, ps

Axial symmetry





	3
	4

	[image: image79.png]AUTODYN-2D v12.1 from ANSYS L//\\

PRESSURE (GP3)

3500202

3150202

280002

2450602 ¥

X 2100202

1760002

1.400e-02

1080602

7.000e.03

3500003

0.000e+00

Cyele 203 =
Time 2 210E+000 ps

Units mm, mg, ps

Axial symmetry

NS S




	[image: image80.png]AUTODYN-2D v12.1 fram ANSYS ﬂﬂ‘ﬂSYS
AR |

PRESSURE (GP3)

3500202

3150202

280002

2450002 ¥

X 2100002

1760002

1.400e-02

1.080e-02

7.000e.03

3500003

0.000e+00 10.00

Cyele 275 =
Time 3.009E-+000 ps

Units mm, mg, ps

Axial symmetry





	5
	6

	[image: image81.png]AUTODYN-2D v12.1 fram ANSYS

PRESSURE (GPa)

3500202

3150002

280002

2450002 ¥

X 2100202

1760002

1400602

1080602

7.000e.03

3500003

0.000e+00

Cycle 581 = oo

Time B 40264000 ps
Units mm, mg, ps
Axial symmetry





	[image: image82.png]=]

AUTODYN-2D v12.1 fram ANSYS J’\‘ SYS

=

A

PRESSURE (GPa)

3500202

3150002

2800202

2450602 ¥

X 2100202

1780002

1400602

1080602

7.000e.03

3500003

0.000e+00

Cyele 762 x
Time 8 409E-+000 ps

Units mm, mg, ps

Axial symmetry





	7
	8


1 - ультраструя, 2 - поверхность преграды (мишени), 3 – единичная волна деформации, 4 – поверхностная волна Рэлея, 5 - шкала распределения напряжений в материале

Рисунок 6 - Этапы развития волновых процессов (3D –модель) при взаимодействии высокоскоростной ультраструи воды с металлической (Сталь 20) преградой 
	[image: image83.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS A

PRESSURE (GPa)

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

3200003

240003 2

1600603

8.000e04

0.000e+00





	[image: image84.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

. I
3.200e-03

240003 2

1600603

8.000e04

0.000e+00






	1
	2

	[image: image85.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

L

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

3200003

2400203

1600603

8.000e04

0.000e+00





	[image: image86.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

L

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

3200003

2400203

1600603

8.000e04

0.000e+00

&
—






	3
	4

	[image: image87.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

L

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

3200003

2400203

1600603

8.000e04

0.000e+00





	[image: image88.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

L

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

3200003

2400203

1600603

8.000e04

0.000e+00






	5
	6

	[image: image89.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

L

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

3200003

2400203

1600603

8.000e04

0.000e+00





	[image: image90.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS AR

PRESSURE (GPa)

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

.. I

240003 2

1600603

8.000e04

0.000e+00






	7
	8

	[image: image91.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

L

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

3200003

2400203

1600603

8.000e04

0.000e+00





	[image: image92.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

L

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

4.000e.03

3200003

2400203

1600603

8.000e04

0.000e+00






	9
	10

	[image: image93.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

L

4.000e.03

240003 2

1600603

8.000e04

0.000e+00





	[image: image94.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

L

4.000e.03

240003 2

1600603

8.000e04

0.000e+00






	11
	12

	[image: image95.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

L

4.000e.03

240003 2

1600603

8.000e04

0.000e+00





	[image: image96.png]AUTODYN-2D 2.1 from ANSYS

PRESSURE (GPa)

8000203

7.200e.03

6.400e.03

560003

4800203

L

4.000e.03

240003 2

1600603

8.000e04

0.000e+00






	13
	14


1 - ультраструя, 2 - поверхность преграды (мишени), 3 - нижняя стенка преграды, 4 – единичная волна деформации, 5 - шкала распределения напряжений в материале

Рисунок 7 - Этапы развития волн упругой деформации при взаимодействии высокоскоростной ультраструи воды с металлической (Сталь 20) преградой 
Согласно рис. 6 и 7 можно проследить поэтапное возникновение волновых флуктуаций, возникающих при взаимодействии в некоторой достаточно малой области поверхности и/или подповерхностном слое мишени, различных по мощности и типу волн упругой деформации. При этом, следуя данным шкалы распределения напряжений в материале, напряженно-деформированное состояние материала мишени в месте появления волновых флуктуаций достигает критического значения. Безусловно, это приводит к изменению структуры материала, в частности локальному пластическому течению, оттеснению поверхностных слоев на периферию области удара ультраструи, формированию микро и субмикротещин их развитию в течение воздействия на преграду (мишень). Эрозия преграды помимо прочих факторов также связана с проявлением кавитации: ударными волнами и кумулятивными струйками, образующимися при схлопывании кавитационных пузырьков. Рассматривая процесс УСО можно отметить, что наличие на поверхности концентраторов напряжений, микротрещин, шероховатостей  и т.д. стимулирует зарождение кавитации, поскольку при проникновении жидкости в микропоры и трещины, в них происходит захлопывание кавитационных пузырьков, что приводит к возникновению мощной ударной волны, способствующей разрушению материалов. Кумулятивные струйки разрушают поверхность твердого тела за счет кинетической энергии жидкости [18 - 20]. Эти данные также подтверждены результатами моделирования, где для сравнения была рассмотрена модель взаимодействии ультраструи с плоской полированной поверхностью и поверхностью имеющей существенную шероховатость. В качестве материала мишени была выбран сплав Д16, характеристики которого приведены в табл. 1. Из рис. 8 следует, что процесс обработки для образца, имеющего шероховатость существенно более производителен, чем для полированного образца (время на рис. 8а и 8б с момента начала взаимодействия ультраструи и преграды рассматривается одинаковым). 
	[image: image97.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics Material Status

Void

Hydro

L Elastic.
Plastic.

Bulk Fail

analys
Cycle 652

Time 1 600E+001 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry




	[image: image98.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics Material Status

Vaid

Hydro

Elastic

Plastic

Bulk Fail

analys
Cycle 40765

Time 1.120E+003 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry






	а (плоская полированная поверхность)

	[image: image99.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics Material Location

Vaid

WATER

ALS0B3HI 16

analys
Cycle 631

Time 1 601E+001 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry





	[image: image100.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics Material Status

Vaid

Hydro

Elastic

Plastic

Bulk Fail

analys
Cycle 43306

Time 119264003 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry






	б (шероховатая поверхность)


Рисунок 8 – Сравнительно-сапоставительный анализ производительности гидрообработки шероховатой и полированной поверхности сплава Д16

Таким образом, на практике этот эффект необходимо учитывать, например, при решении вопросов увеличения производительности суспензирования. В этом случае целесообразно обеспечивать такое построение кинематической схемы обработки, которое позволит осуществлять движение гидросопла вдоль уже обработанной поверхности, причем чередуя продольное и поперечное направление его перемещения. 

Не стоит забывать и о развитии волновых процессов в сторону ультраструи, что также вполне ярко демонстрируют результаты компьютерного моделирования (см. рис. 9). Следуя рассматриваемой на рис. 9 схемы можно утверждать, что еще до взаимодействия с преградой часть ультраструи жидкости на этапе движения к ней в интервале 2 – 3 мм относительно среза сопла уже подвержена высокоэнергетическому акустическому и волновому воздействию, которое может приводить не только к изменению свойств самой жидкости ввиду наличия ультразвуковых колебаний, но и к эффектам, влияющим на производительность обработки, например кратковременным, скачкообразным перепадам давлений и пульсациям, что традиционно объединяется термином «явление или эффект кавитации». В рассматриваемом случае имеет место так называемая акустическая кавитация, возникающая при прохождении через жидкость акустических колебаний [14]. Таким образом, полученные результаты демонстрируют наличия эффекта разрыва сплошности жидкофазной среды под действием интенсивных динамических растягивающих и/или касательных напряжений, возникающих при прохождении через нее волн разряжения – сжатия, удара и т.д., что достаточно подробно исследовано в соответствующих разделах физической гидродинамики. 
Делая вывод о весомости вклада волновых флуктуаций в процесс разрушения материала и принимая во внимание, что в отличие от процессов гидрорезания и гидроочистки материалов процесс суспензирования не требует получения каких бы то ни было высоких показателей качества обработанной поверхности мишени, является целесообразным разрабатывать технологические подходы, способные управлять волновой динамикой и волноводными свойствами зоны взаимодействия ультраструи с материалом. Это очевидно позволит повысить производительность суспензирования, снизить энергетические затраты, увеличить концентрацию в жидкости микро и нано фрагментов материала мишени и т.д. 
[image: image101.jpg]


         

1 - ультраструя, 2 – распространение волн деформации вдоль столба ультраструи, 3 – преграда (мишень), 4  - опоры для установки преграды, 5 – поверхностные волны на поверхности ультраструи, 6 – область пониженного давления

Рисунок 9 – Волновые процессы развивающиеся ствол ультраструи по оси симметрии

4 Исследование акустического излучения и явления кавитации
Ярко выраженный нестационарный характер энергетических превращений при ультраструйной обработке и суспензировании жидкости является причиной возникновения значительного числа источников волновых и колебательных процессов различной мощности и частотного спектра. Эти высокодинамические эффекты лежат в основе механизма трансформации кинетической энергии ультраструи в другие виды, в том числе в энергию активации (изменения свойств) самой обрабатываемой гидросреды.

Физическая природа, месторасположение источников, их энергетика и т.д. могут быть весьма различными и/или взаимосвязанными. Однако общим проявлением механизма действия данных источников будет динамическое возмущение окружающей их упругой волноводной среды: жидкости, газа или твердого тела (мишени).

Широкополосное акустическое излучение является доминирующим, неотъемлемым фактором обработки, непосредственно влияющим на характер ее протекания [26]. Изучение ряда литературных источников [9-20] позволило утверждать, что основной причиной возникновения мощной, энергетически весьма значимой, инициированной АЭ связано с высоко-динамическим нарушением сплошности гидросреды – акустической или своеобразной «ультраструйной» кавитации. Учитывая, что в качестве критического давления, при котором начинается кавитация, принимают давление насыщенных паров жидкости (в нашем случае 25 – 30 кПа) при данной температуре (~70˚С), то при наличии в жидкости центров парообразования кавитация может возникать при давлениях, превышающих эти значения. Согласно результатам моделирования давление воды в столбе ультраструи (см. рис. 10) составляет порядка 140 МПа, что существенно превышает давление насыщенных паров воды. Таким образом, каждый кавитационный пузырек, формируясь из ядра, растет до конечных размеров и схлопывается, при этом возникают ударные волны с давлением фронта до 103 МПа. 

На основе результатов моделирования (см. рис. 10) построена зависимость изменение давления ультраструи от времени ее взаимодействия с преградой. Расчет частоты колебания давлений в зоне ультраструйного контакта равный ~125 кГц позволил установить наличие низкочастотных ультразвуковых колебаний. При этом, заметим, что частоты ультразвуковых колебаний при которых используется ультразвуковая кавитация в технологических целях, лежат в области именно этих частот. Интенсивность, соответствующая порогу кавитации, зависит от рода жидкости, частоты звука, температуры и др. факторов. Так, в воде на частоте 20 кГц она составляет значение ~0,3 Вт/см2.
В работах М.А. Промтова и ряда других исследователей [15 - 17] утверждается, что в конечном счете, воздействие кавитации на водные растворы сводится к процессу расщепления молекул воды в кавитационных пузырьках H2O→))) H˚, OH˚, H2 , H2O2, где знаком ))) показано химическое действие ультразвука. Ультразвук, действуя на воду, приводит к изменению ее физико-химических свойств: увеличению рН, электропроводности воды, увеличению числа свободных ионов и активных радикалов, структуризации и активации молекул, стимулированию таких процессов, как гидролиз, окисление, полимеризация, деполимеризация, ускорение реакций и т.д. [21].

	[image: image102.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics

argenturn
Cyeled

Time 0.000E-+000 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

0.000e+00

PRESSURE (GPa)




	[image: image103.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics

argenturn
Cycle 506

Time 4.000E-+000 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry

1

1885001

1688601

1.4508-01

1.233601

1.015e01

7.973e02

579702

3621e02

1445002

731303

2908602

PRESSURE (GPa)





	1
	2

	[image: image104.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics

argenturn
Cycle 1811

Time 8003E-+000 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry

8309201

7.468e.01

6627201

5787601

4948201

4106601

3265001

2425001

1584001

7437602

9.BE2e03

PRESSURE (GPa)




	[image: image105.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics

argenturn
Cyele 2715

Time 1 200E+001 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry

T

=

7.809e01

7.009e01

6209201

5409201

4609201

3809601

3009601

2209601

1.4096-01

6.093e02

-1.90Be-02

PRESSURE (GPa)





	3
	4

	[image: image106.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics

argenturn
Cycle 3619

Time 1 600E+001 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry

T

o't ke

6369201

569901

5028001

4358001

3687201

307601

2347201

1676601

1.008e-01

3357602

3.34Be-02

PRESSURE (GPa)




	[image: image107.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics

argenturn
Cycle 4524

Time 2.000E+001 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry

T

T

3161201

2786601

2411601

203601

1851601

1.2850-01

9.103e.02

5351602

1599002

2182002

5904002

PRESSURE (GPa)





	5
	6

	[image: image108.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics

argenturn
Cycle 5431

Time 2 400E+001 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry

L1

l-ll-

1631601

1347601

1.0826-01

7.780e02

493802

2095002

747703

3590602

643302

9.27Be02

1212001

PRESSURE (GPa)




	[image: image109.png]AUTODYN-2D 46.1 from Century Dynamics

argenturn
Cyele 6338

Time 2 800E+001 ps
Units mrm, mg, ps
Axial symmetry

F
I

1
-
——

9856201

8650601

7.445001

6239201

5033201

3828001

2622601

1417601

2111e02

9945602

220001

PRESSURE (GPa)





	7
	8


1 - ультраструя, 2 – преграда (для улучшения видимости поля давлений в струе она убрана с модельной схемы), 3 – шкала давления

Рисунок 10 – Изменение давления ультраструи в процессе взаимодействия ультраструи и преграды (мишени) 

Полученная форма сигнала изменения давления (рис. 11) вполне соответствует результатам реализации процедуры имитационного моделирования, рассмотренным в работе [2], где был получен импульс волны упругой деформации, имеющий затухающий синусоидальный колебательный характер (на рис. 11 для наглядности представлен в виде гистограммы). На рис. 12 представлено изменение давления в каждый момент времени для того же временного интервала, который рассмотрен на рис.11.
Полученные данные полностью отражают характер волнового акустически ультразвукового фактора УСО, оказывающего, как было отмечено выше, существенное влияние на свойства обрабатываемых жидкостей и материала, а рассчитанные параметры несут однозначную информацию об интенсивности энергетических превращений в зоне УСО.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 11 – Изменение давления от времени взаимодействия ультраструи и преграды (пунктиром показана форма акустического сигнала возникающего при взаимодействии  СО2  лазера с водой, зарегистрированного вдоль оси излучения на глубине 8 м [10])

[image: image111.png]TIME (ps)

1,5

o 0
~ o

0,0

(edo) FuNSSIV




Рисунок 12 – Изменение давления от времени взаимодействия ультраструи и преграды в каждый момент времени

С другой практической точки зрения знание результатов математического моделирования, в частности значения давлений на поверхности  жидкости, представляется возможным получить выражение для акустического сигнала, генерируемого в жидкости [10]. Причем отдельный научный интерес будет представлять картина распределения акустического сигнала для ряда распределений интенсивности энергетического ультраструйного воздействия по пятну контакта ультраструи и жидкости в случае проведения экспериментов с затопленной мишенью. В работе [2] уже было отмечено, что в целом, процесс УСО затопленной струей протекает более нестабильно, чем при традиционной схеме удара струи в незатопленную мишень. Об этом свидетельствует увеличение дисперсии сигналов АЭ, визуально наблюдаемая в оптически прозрачной емкости нестационарность и хаотичность возникновения кавитирующих пузырей, иногда относительно больших размеров. 
Учитывая сопоставимость плотности мощности ультраструи и технологических лазеров (~1МВт/мм2), а также принимая во внимание, что полная длительность лазерного импульса (СО2 лазер) составляет ~10 мкс и данная временная шкала доступна для анализа результатов математического моделирования воздействия ультраструи на преграду представляется возможным применение ультраструйных технологий в качестве альтернативного лазерному или традиционным источникам звука акустического источника для исследования характеристик акустических полей [7 - 13]. Внешняя схожесть зависимостей изменения давлений в гидроструе и акустической волны позволяет предположить близость ряда экспериментальных данных в случае проведения аналогичных опытов с применением ультраструйного оборудования взамен лазерного, используемого как генератор акустического излучения.

В дополнение к результатам исследований акустико-волновых процессов на рис. 13 представлены некоторые данные для изменения давления (сжатия) воздуха с наложенным векторным полем скоростей для алюминия за пределами нижней границы преграды. Численные значения давлений в воздухе демонстрируют картину существенных перепадов давлений, их чередование и рост количества областей с высокими значениями по мере протекания процесса взаимодействия ультраструи с преградой (рис. 13, а, б). 

[image: image112.png]



а

[image: image113.png]



б

а – начальный этап взаимодействия струи и преграды (~20 мкс), б – этап глубокого проникновения ультраструи в преграду (~300 мкс), 1 - ультраструя, 2 –преграда (мишень), 3  - области высоких давлений, 4 – области низких давлений

Рисунок 13 – Изменение давления (сжатия) воздуха с наложенным векторным полем скоростей

Проведенные расчеты показали, что уровень звука с противоположной стороны от преграды составляет порядка 20 дБ. Очевидно, что общий уровень акустического воздействия будет существенно выше в случае простого суммирования основных источников акустического излучения, в частности от волн различной природы, кавитации и т.д. Данные значения не сложно получить экспериментально, применяя для исследований шумомеры типа Алгоритм-1 со шкалой деления 0,1 дБ.

5 Направления дальнейших исследований

Помимо традиционного совершенствования и детализации аппарата численного моделирования наметим перспективные задачи, для решения которых численное моделирование будет весьма полезно в научно-практическом плане. 

1. Моделирование реального нестационарного напряженно-деформированного состояния материал с учетом его дефектности, например в виде объемного распределения субмикро- и микротрещин с целью построения полномасштабной модели, гидроэрозионного разрушения. Такая модель крайне необходима, в частности для решения задач ультраструйной экспресс-диагностики, связанных с оперативной оценкой эксплуатационно-технологической поврежденности конструкционного материала деталей или изделий, прогнозированием их остаточного ресурса.

2. Задача моделирования особенностей взаимодействия ультраструи со слоистыми поверхностными структурами, типа функциональных многослойных покрытий, полученных по различным технологиям. Полученные результаты будут необходимы для расширения сферы практических приложений ультраструйной диагностики в область решения задач инженерии поверхности в целом.

3. Моделирование процессов ультраструйного гидроэрозионного микро- и макродиспергирования поверхностного слоя с целью определения масс-геометрических параметров дисперсных частиц, эродированных с поверхности мишени, детали или изделия для количественного анализа и решения следующих основных задач:

 – определения дисперсности эродированных микрочастиц материала мишени с целью создания новых технологий получения ультрамелкодисперсных функциональных суспензий, а также микро- и нанопорошковых материалов;

 – анализа количественных закономерностей и характеристик масс-геометрических распределений ультраструйно эродированных твердотельных микрочастиц с целью выявления  эффективных информационных критериев и диагностических признаков, необходимых для экспресс-диагностирования и контроля параметров состояния поверхностного слоя объектов исследования.

4. Детализация возможности более полного раскрытия при численном моделировании ультраструйных взаимодействий реальной нестационарно-волновой специфики напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя материала мишени (образца), в том числе с учетом уровня и топографии остаточных напряжений или эксплуатационных нагрузок, степени и глубины наклепа поверхностного слоя и т.д.

5. Разработка и численная верификация инженерной методики критериального соответствия уровня и параметров ультраструйного воздействия реальным характеристикам эксплуатационно-технологических, в частности термо-силовых нагрузок на конструкционный материал, например по известным термофлуктуационным соотношениям.

6. Расширение сферы численного моделирования в область анализа гидроконтактных взаимодействий непосредственно в элементах конструкций технологического оборудования, в частности закономерностей формирования гидро- или абразивно-жидкостной ультраструи.

7. Моделирование результативности физико-технологического воздействия ультраструй с различными режимами истечения: капельным, пульсирующим, кавитационным и т.д. с целью определения оптимальных параметров гидроконтактных взаимодействий при решении конкретных научно-практических задач.

Заключение
По результатам выполненных исследований можно сделать следующие основные выводы и сформулировать некоторые обобщения:
· использование современного программно-математического аппарата численного моделирования является эффективным средством для анализа физических особенностей и результатов взаимодействия высокоэнергетической ультраструи с поверхностью твердого тела – преградой (мишенью);
· наиболее универсальным подходом к проведению моделирования ультраструйной обработки (резания) материалов является подход, учитывающий  комбинацию критерия откольной прочности и критерия предельных пластических деформаций; 

· установлено, что поэтапное возникновение волновых флуктуаций, возникающих при взаимодействии в некоторой достаточно малой области поверхности и/или подповерхностном слое мишени, приводит к достижению их критических значений, с чем, в частности, связано локальное пластическое течение материала, оттеснение поверхностных слоев на периферию области удара ультраструи, формирование микро и субмикротещин и их последующее развитие;
· построенная по результатам моделирования зависимость изменение давления ультраструи от времени ее взаимодействия с преградой позволил установить наличие низкочастотных ультразвуковых колебаний (~125 кГц) в зоне контакта;
· сделаны предположения о возможности применения ультраструйных технологий в качестве альтернативного лазерному или традиционным источникам звука акустического источника для исследования характеристик акустических полей.
Список литературных источников
1. Барзов А.А., Пузаков В.С., Сальников С.К., Сысоев Н.Н.  Физико-технологические возможности ультраструйной обработки материалов и жидкостей. Физическая гидродинамика. Препринт №6.- 2004. Физический факультет. МГУ им. М.В. Ломоносова, 25 с.
2. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Пузаков В.С. Ультраструйные технологии жидкостей и суспензий.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.-250 с.
3. Барзов А.А., Галиновский А.Л. Технология ультраструйной обработки и диагностики материалов.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.-246 с.
4. Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. – Изд. 3-е, испр. – В 2т. Т. 2 – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 656 с.

5. Численные методы в задачах физики быстропротекающих процессов: Учебник для втузов. / А.В. Бабкин, В.И. Колпаков, В.Н. Охитин, В.В. Селиванов. – 2-е изд., испр. – Т. 3. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 520с.
6. Теоретические и экспериментальные исследования высокоскоростного взаимодействия тел / Под ред. А.В. Герасимова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007.
7. Лямшев Л. М. “Оптико-акустические источники звука”. Успехи физических наук. 1981. т. 135. №4. с. 637-669 

8. Бункин Ф. В., Трибельский М. И. “Нерезонансное взаимодействие мощного оптического излучения с жидкостью”. УФН. 1980. т. 130. №2. с. 193-240 

9. Коломенский А. А., Михалевич В. Г., Никифоров С. М., Родин А. М. “Особенности оптико-акустической генерации звука в жидкости при поверхностном оптическом пробое”. Известия АН ССР. Сер. Физ. 1985. т. 49. №6. с. 1129-1131 

10. О. А.Букин, В. И.Ильичев, В. Д.Киселев. “Исследование акустических сигналов, генерируемых СО2 лазером в морской воде”. ДАН СССР. т. 315. #1. 1990. стр. 84-86 

11. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. «Гидродинамика». М. Наука. 1986. 716 c.
12. В. Д. Киселев, А. О. Максимов. «Формирование предвестника при распространении оптоакустических импульсов в верхнем слое океана». Письма в ЖТФ. т. 17. вып. 22. 1991. с. 95-99 

13. О. А.Букин, В. И.Ильичев, В. Д.Киселев. «Обнаружение вторичной генерации звука в жидкости при объемном вскипании». Письма в ЖЭТФ. т. 52, вып. 12. 1990. стр. 1261-1263 

14. Флинн Г. Физика акустической кавитации в жидкостях //Физическая акустика / Под ред. У. Мезона. – М.: Мир, 1967. – Т. 1, Ч. Б. – С.7 – 138.

15. Маргулис М.А. Основы звукохимии (химические реакции вакустических полях): Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов. –М.: Высш. шк., 1984. – 272 с.

16. Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминисценция.– М.: Химия, 1986. – 288 с.

17. Немчин А.Ф. Новые технологические эффектыепломассопереноса при использовании кавитации // Пром. теплотехника. –1997. – Т. 19, № 6. – С. 39 – 47.

18. Федоткин И.М., Немчин А.Ф. Использование кавитации в технологических процессах. – Киев: Вища шк., 1984. – 68 с.

19. Флинн Г. Физика акустической кавитации в жидкостях //Физическая акустика / Под ред. У. Мезона. – М.: Мир, 1967. – Т. 1, Ч. Б. – С.7 – 138.

20. Neppiras E.A. Acoustic cavitation // Phys. Repts. – 1980. – V. 61, N– P. 159 – 251.

21. Бергман Л., Ультразвук, пер. с нем., М., 1956; Красильников В. А., Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твердых телах, 3 изд., М., 1960; Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. с англ., т. 1—7, М., 1966—74;
22. Алексеев В.К. Некоторые особенности разрушения и износа материалов при взаимодействии с твердыми и жидкими частицами [Текст] / В.К. Алексеев// Трение и износ. – 1981. - № 2. – С. 239 – 243.

23. Акуличев В.А., Алексеев В.Н., Буланов В.А. Периодические фазовые превращения в жидкостях.- М.: Наука, 1986.-280 с.

24. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Пузаков В.С. Инверсия технологических понятий: «инструмент» - «заготовка» при ультраструйной обработке материалов и жидкостей//Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия машиностроение.-2009.-М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана.-С.72-83.
25. Подураев В.П. Обработка резанием с вибрациями. – М.: 1970.– 351с.
26. Барзов А.А. Эмиссионная технологическая диагностика. М.: Машиностроение, 2005.- 384 с.

Принятые сокращения
УСТ – ультраструйные технологии;

УСО – ультраструйная обработка
Время t, мкс





1





2





3





4





3





4





1





2





Результаты имитационного моделирования








0,4








0,2








0








-0,2








-0,4





Давление акустической волны Ра, кПа





1,0








0,8








0,6








0,4








0,2








0





           2       8       14       20      26      32       38      44      50                  Время t, мкс





Давление в гидроструе Р, ГПа





1





2





3





2





1





3





4





�





А (увеличено)





А 





5





6





70 мс





10 мс





70 мс





10 мс





4





3





2





1





5





4





3





5





1





2





**





**





**





**





Валик пластического оттеснения материала





*





1





2





Давление в гидроструе Р, ГПа








_1365861341.unknown

_1365861349.unknown

_1365861353.unknown

_1365862937.unknown

_1365863117.unknown

_1365863299.unknown

_1365862972.unknown

_1365861355.unknown

_1365861357.unknown

_1365861359.unknown

_1365861360.unknown

_1365861358.unknown

_1365861356.unknown

_1365861354.unknown

_1365861351.unknown

_1365861352.unknown

_1365861350.unknown

_1365861345.unknown

_1365861347.unknown

_1365861348.unknown

_1365861346.unknown

_1365861343.unknown

_1365861344.unknown

_1365861342.unknown

_1365861337.unknown

_1365861339.unknown

_1365861340.unknown

_1365861338.unknown

_1365861335.unknown

_1365861336.unknown

_1365861334.unknown

