Методические указания по выполнению лабораторной работы №2

по курсу «Компьютерные технологии в сварочном производстве» 

 Построение математических моделей для расчета структуры 

металла сварных соединений

Цель: Построение анизотермической диаграммы распада аустенита (АРА) при сварке конструкционных сталей. Работа выполняется с помощью компьютерной программы “Дилатометрия” (Dilatom), разработанной в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Исходные данные (задаются преподавателем): 
Марка стали ________________ ГОСТ________________

Порядок выполнения работы:

1. Войти в меню исходных данных “Выбрать сталь”, задать тип стали (углеродистая, низколегированная и др.) и марку стали (зафиксировать ГОСТ). Если  необходимо проанализировать нестандартную по составу сталь, то следует выбрать “произвольную КНЛС (конструкционную низколегированную сталь)” и задать ее состав.
2. Зафиксировать химический состав стали в пределах, разрешенных ГОСТом (если нет специального задания – выбирают средний состав).

3. Командой “Дилатометрия” включить модуль построения дилатометрических кривых.

4. Задать скорость охлаждения в интервале температур 600-500 ºС в пределах 0,01…100 ºС/с, начиная со среднего значения. На полученной дилатометрической кривой отмечены цветом области существования структур: аустенит (А), феррито-перлит (ФП), бейнит (Б), мартенсит (М), окрашенные в красный, желтый, зеленый и синий соответственно. (ОМ – отпущенный мартенсит).
5. Выполнить построения дилатометрических кривых для скоростей охлаждения wМ2 и wM1 ,соответствующих образованию 95% и 5% мартенсита и wФП1 и wФП2 соответствующие образованию 5% и 100% феррито-перлита (точность ±1 %). 
6. Зафиксировать результаты анализа в табл. 1 по пп.1, 2, 4, 5:

а) скорость охлаждения в диапазоне температур 600-500 ºС (w6/5, ºС/с);

б) фазовый состав структуры (%). На кривой тип структуры: 
в) температура начала и конца ФП, Б и М превращений (соотвественно ТФПН, ТФПК, ТБН, ТБК, ТМН, ТМК, ºС);
г) твердость металла в ЗТВ (HV).

7. Построить диаграмму АРА (типовая схема на рис. 1). Шкалы температур – действительные, а скоростей охлаждения - логарифмические (значения – действительные).
Таблица 1 «Результаты дилатометрического анализа»
	Марка стали ___________________ГОСТ_______________________

	Химический состав: С = ___%; Mn = ______% и т.д.

	№
	ω6/5, ºС/с
	Температура, ºС
	Структура
	HV

	
	
	ТФПН 
	ТФПК
	ТБН
	ТБК
	ТМН
	ТМК
	ФП
	Б
	М
	ОМ
	


[image: image1.jpg]]
10
T ——
|, 9/ :
7;3/7/( ' ' =
WL, 8 /8 0)
\ .
7/\‘4}( % 11
M+b5 b+ D[] Dl
/n e 5, 6, l? —/N
Wi /5 Wi WV’ Wornz a5
Waorn -
A
1007 o
95 L =
Ao 5
M
Mgon DI 5)
In| | B _In
W /5 Wiz Wgon Wi Wornz [/





Рис.1 Типовая схема диаграммы АРА
