Нормативные сопротивления проката

	Марка стали
	Ryn=σT   (МПа)
	Run=σB   (МПа)
	γm

	ВСт3кп

ВСт3сп

10Г2С

15ХСНД

9Г2С

10ХСНД (терм/упр)

16Г2АФ (терм/упр)
	230

250

310

330

335

355

400
	355

370

450

465

480

480

535
	1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.1

1.1


Расчетные сопротивления для основного металла при статике

	Растяжение, сжатие и изгиб
	Сдвиг
	Смятие

	Ry=[σ]p=[image: image2.png]


;  Ru=[image: image4.png]



	[image: image5.png]71





	[image: image6.png]





Расчет на выносливость: [image: image8.png]



	Rv (МПа) для групп элементов
	Run основного металла, МПа

	
	<420
	420-440
	440-520
	520-580
	580-675

	1

2
	120

100
	128

106
	132

108
	136

110
	145

116

	3

4

5

6

7

8
	90

75

60

45

36

27


Для 1 и 2 групп эл-тов [image: image10.png]



Для 3-8 групп эл-тов [image: image12.png]



	Растяжение
	[image: image13.png]



[image: image14.png]



[image: image15.png]



	[image: image16.png]



[image: image17.png]



[image: image18.png]




	Сжатие
	[image: image19.png]





Расчетные сопротивления сварных швов

	Стыковые
	Растяжение, сжатие, изгиб 
с физическим контролем

То же без контроля

Сдвиг (срез)
	[image: image20.png]



[image: image21.png]085-R,;




[image: image22.png]




	Угловые

срез
	По шву
	[image: image23.png]



	По линии сплавления
	[image: image24.png]





Нормативные сопротивления металла угловых швов

	Тип электрода
	Марка проволоки
	[image: image26.png]


 (МПа)
	[image: image27.png]




	Э42, Э42А

Э46,Э46А

Э50, Э50А

Э60
	Св-08, Св-08А

Св-08ГА

Св-10ГА, Св-08Г2С

Св-10Г2, Св-10НМА
	410

450

490

590
	1,25

1,25

1,25

1,35


